INWESTOR: 	Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra,

ST-02

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Elementy małej architektury

Rozbudowa cmentarza komunalnego  przy ul. Sudeckiej 68 w Jeleniej Górze – Etap II

CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu i roboty ziemne,

CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

CPV -45215400-1  -Roboty na cmentarzach

Sporządził :		Andrzej Zawadka

Maj 2013

Spis treści

1 Wstęp	3

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej	3

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej	3

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną	3

1.4 Określenia podstawowe	3

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót	4

2 Materiały	4

3 Sprzęt 	4

4 Transport	5

5 Wykonanie robót	5

5.1  Ogólne warunki wykonania robót	5

5.2  Szczegółowe warunki wykonania robót	5

5.2.1  Roboty ziemne	5

5.2.2  Roboty betoniarskie	6

5.2.3  Roboty zbrojarskie	11

5.2.4  Izolacje	17

5.2.5  Roboty kamieniarskie	19

5.2.6  Roboty murowe	23

6  Kontrola jakości robót	25

6.1 Kontrola jakości materiałów	25

6.2 Kontrola jakości wykonania robót	25

7  Obmiar robót	25

8  Odbiór robót	25

9  Podstawa płatności	26

10  Przepisy i dokumenty związane 	26

# Wstęp

## Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-... - Ogrodzenia odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania :„Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Sudeckiej 68 w Jeleniej Górze- II Etap

## Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

## Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych z zadaniem Modernizacja cmentarza komunalnego przy ul. Słowiańskiej w Świdnicy”. zgodnie dokumentacja projektową  „„Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Sudeckiej 68 w Jeleniej Górze- II Etap .  sporządzony przez Pracownie Projektową Marek Szurlej   z Wrocławia w 2013 roku, sporządzający Marek Szurlej

W ramach zadania wykonane zostaną kolumbarium, miejsce ceremonii, punkty poboru wody, ławy kamienne oraz słupki kamienne, stojaki na rowery oraz ogrodzenie terenu.

Kody CPV:

- CPV -45215400-1  -Roboty na cmentarzach

- CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

## Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z aktualnymi normami i zapisami zawartymi w części „Wymagania Ogólne”. Należy sprawdzić aktualność norm przed ich zastosowaniem, w każdym przypadku obowiązuje najnowsze wydanie danej normy.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, aktualnymi normami, wiedzą techniczną i poleceniami wydawanymi przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.

# Materiały

Materiały użyte do prac powinny spełniać warunki określone w normach przedmiotowych a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórcy lub innym warunkom umownym. Do wykonania  robót związanych z robotami konstrukcyjnych należy zastosować niżej opisane materiały.

Do elementów betonowych i żelbetowych ,  należy zastosować beton klasy zgodnej z Dokumentacja Projektową , zbrojenie klasy A0 oraz A-II zgodnie z Dokumentacją. Do wykonania okładzin kolumbarium należy zastosować płyty z granitu strzegomskiego w obróbce groszkowej grubości 7cm. Ściany frontowe obłożyć granitem strzegomskim polerowanym grubości 7 cm oraz płytkami z gabro polerowanego grubości 5 cm. Dach należy obłożyć płytami z granitu strzegomskiego piłowanego .

Elementy kamienne punktu czerpalnego wody należy wykonać z granitu strzegomskiego w obróbce groszkowanej. Z podobnego materiału należy wykonać walec w centralnym miejscu miejsca ceremonii oraz stopnie kamienne również w miejscu ceremonii. Z granitu strzegomskiego w obróbce groszkowanej należy wykonać także ławy kamienne  oraz słupki kamienne.

Do murowania ceramicznych elementów kolumbarium należy zastosować cegłę pełną klasy min 200.

Ogrodzenie wykonac z gabionów oraz elementów ażurowych.  Elementy gabionowe wykonane z podwojonych słupków ażurowych oraz paneli z podwójnie zgrzewanych ze sobą drutów w układzie 7/5/7. Słupek ażurowy wykonany jest w całości ze specjalnie zgrzewanych i spawanych drutów o średnicy 8mm. Oczko w panelu to  50/200mm, krańcowe pręty pionowe paneli są grubości 8mm. Elementy ażurowe wykonać w takim samym systemie jak gabiony ale pojedyncze. Kamień wypełnienia – łamany granit karkonoskigabionów koszowych z drutu

Nazwy własne materiałów podane w Przedmiarze oraz w ST mają tylko charakter przykładowy. Można zastosować inne materiały o parametrach równoważnych bądź lepszych od parametrów materiałów podanych.

# Sprzęt

Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typu i ilości charakterowi prowadzonych robót. Sprzęt powinien być sprawny, posiadać stosowne dopuszczenia do ruchu, aktualne przeglądy techniczne. Obsługa powinna posiadać stosowne kwalifikacje do prowadzenia lub obsługiwania danego sprzętu.

# Transport

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu gwarantującymi zachowanie własności przywożonych materiałów. Długość przewożonych elementów należy dostosować do obowiązujących przepisów o ruchu drogowym. Beton należy przewozić specjalnymi samochodami do przewożenia betonu . W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożony materiał tak, aby nie zanieczyścić trasy przejazdu.

# Wykonanie robót

## Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki wykonania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

## Szczegółowe warunki wykonania robót

Poszczególne roboty należy prowadzić w niżej podany sposób:

### Roboty ziemne

Zasady prowadzenia robót i zakres prac.

W ramach niniejszego kontraktu w związku z wykonaniem elementów małej architektury  należy wykonać wykopy pod fundamenty elementów małej architektury oraz ogrodzenia a nastepnie zasypanie wykopów po wykonaniu projektowanych elementów.  Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym  stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie.  Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego dokumentacji projektowej. Szerokość wykopu powinna byc taka, aby umożliwiać pracę zgodnie z przepisami BHP i technologią robót. Zleca się aby dla elementów izolowanych szerokość wykopu wynosiła 60cm więcej z każdej strony wykonywanego elementu.

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy

gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m.

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po

nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami

określonymi w dokumentacji projektowej  i ST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

a) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, -jeśli zajdzie taka potrzeba Wody opadowe i ewentualnie gruntowe)

b) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),

c) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w dokumentacji projektowej.

### Roboty betoniarskie

Zakres prac

W ramach kontraktu należy wykonać wykonać betonowanie  fundamentów, konstrukcję kolumbarium.

Roboty przygotowawcze

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez  Wykonawcę szczegółowego programu organizacji robót zaakceptowanego przez  Zamawiającego i uwzględniającego:

- wskazanie wytwórni, z której dostarczona będzie mieszanka,

- określenie rodzaju deskowań,

- kolejność i sposób betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,

- sposób pielęgnacji betonu,

- warunki usunięcia deskowania,

- zestawienie koniecznych badań.

Prawidłowość wykonania następujących robót przygotowawczych poprzedzających betonowanie powinna być potwierdzona właściwymi wpisami do Dziennika budowy przez Przedstawiciela Zamawiającego:

- ustawienie deskowania,

- ułożenie zbrojenia, obecność wkładek dystansowych dla uzyskania właściwej otuliny

prętów,

- zgodność rzędnych z projektem,

- przygotowanie podłoża ( zakres rozbiórek, oczyszczenie, zagruntowanie),

- wykonanie dylatacji i innych robót zanikających,

- wywiercenie otworów, usunięcie zwiercin i „wklejenie” prętów zbrojenia,

Roboty można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru w Dzienniku

budowy. Betonowanie zgodnie z wymogami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.

Deskowanie.

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:

- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,-

- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,

- zapewniać odpowiednią szczelność,

- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,

- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.

Wszystkie powierzchnie deskowań wchodzące w kontakt z betonem przed

przystąpieniem do robót zbrojarskich i betonowych należy gruntownie oczyścić z

pozostałości wcześniejszego betonu, brudu, wszelkich złuszczeń stali i innych

zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno używać powtórnie deskowań o

uszkodzonej powierzchni. Przed zainstalowaniem płyty deskowań należy pokryć

środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten nie może zmieniać barwy

betonu i po 30 dniach nie powinien być toksyczny.

Całkowite usunięcie deskowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton

osiągnie wytrzymałość wymaganą według projektu. Wytrzymałość tę należy sprawdzać

na próbach przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania

betonu w konstrukcjach.

Podawanie mieszanki betonowej.

Mieszanki nie należy zrzucać z wysokości

większej niż 0,75 m. Po ułożeniu mieszanki wibrować łatą wibracyjną nie dłużej jak

60 sek w jednym miejscu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna

być starannie przygotowana do następnego betonowania przez usunięcie luźnych

okruchów i warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą.

Układanie mieszanki.

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w

temperaturach nie niższych niż plus 0°C, zachowując warunki umożliwiające

uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym

zamarznięciem. Uzyskanie tej wytrzymałości powinno być zbadane na próbkach

przechowywanych w tych samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy

zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat i folii.

Pielęgnacja betonu.

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5ºC należy nie później niż po 12 godz. Od zakończenie betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 14 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Beton dojrzewający należy pielęgnować. Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć po 24 h od jego ułożenia. Jeżeli temperatura wynosi +150C i więcej, należy w pierwszych trzech dniach beton polewać co 3 h w dzień i co najmniej raz w nocy, a w następnych dniach – co najmniej 3 razy na dobę. Jeżeli temperatura jest niższa niż +5ºC, betonu nie polewa się. Obciążenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt transportowy (ruch po torach z desek grubości 36 mm) i deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 5 MPa, pod warunkiem, że

odkształcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzeń w niedojrzałym betonie.

Przerwy robocze.

Powierzchnia betonu stwardniałego powinna być starannie przygotowana do

połączenia ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych

okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenia wodą.

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanego przez wibrowanie,

wznowienie betonowania nie powinno się odbywać później niż w ciągu 3 godzin lub

po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż

20ºC, to czas trwania przerwy nie powinien przekroczyć 2 godzin. Po wznowieniu

betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio

ułożonego betonu.

Wykończenie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonów obowiązują następujące wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami, kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,

- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,

- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.

Ostre krawędzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz.

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00.00 „Wymagania

ogólne”.

Kontrola jakości robót betoniarskich

Kontrola jakości wykonanych robót betonowych obejmuje ocenę:

- Prawidłowości położenia obiektu budowlanego w planie

- Prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji i jej elementów np. szczelin dylatacyjnych

- Jakości betonu pod względem jednorodności struktury, widocznych wad i uszkodzeń

- Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu a konstrukcjach cienkościennych 1%

- Lokalne raki nie mogą obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu

- Zbrojenie główne nie może być odsłonięte

Zakres badań prowadzonych podczas robót.

Podczas robót betonowych należy prowadzić systematyczną kontrolę:

- Deskowań,

- jakości składników betonu oraz prawidłowość ich składowania,

- dozowania składników mieszanki betonowej,

- jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania,

- cech wytrzymałościowych betonu,

- prawidłowego przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub całkowitego obciążenia konstrukcji.

Kontrola wytrzymałości betonu na ściskanie powinna być przeprowadzana na próbkach

pobranych przy danym stanowisku betonowania.

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobrać próbki kontrolne. Częstotliwość pobierania próbek i oceny zgodności określa norma PN-EN 206-1 tab.13.

Badanie betonu

Badanie wytrzymałości betonu

Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie

przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-EN 12390-

3:2002.

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej

dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający

wymaganej klasie betonu. W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za

zgodą Inżyniera, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż

90 dni. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w wieku wcześniejszym niż 28 dni. Kryteria zgodności dotyczące wytrzymałości betonu na ściskanie i na rozciąganie określa norma PN-EN 206-1 tab. 14; 15; 16.

Kontrola zgodności pozostałych właściwości betonu

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan

kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie

kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszym

ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych

zabiegów technologicznych. Zgodnie z normą PN-EN 206-1 badania powinny

obejmować:

o badanie składników betonu,

o badanie mieszanki betonowej,

o badanie betonu

Zaleca się wykonanie konstrukcji kolumbarium jako elementy prefabrykowane w wytwórni.

### Roboty zbrojarskie

Przygotowanie zbrojenia

W ramach prac należy wykonać zbrojenie fundamentów oraz konstrukcji kolumbarium zgodnie z Dokumentacja Projektową. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/S-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. Pręty zbrojeniowe należy segregować według klas i gatunków, średnicy i długości. Stal w kręgach układa się na placu magazynowym na płask (do ośmiu warstw) lub opierając jeden krąg o drugi. Przygotowanie i obróbka zbrojenia obejmują takie czynności jak:

- czyszczenie,

- prostowanie,

- cięcie,

- gięcie i montaż

Czyszczenie prętów

Zbrojenie powinno być oczyszczone, aby zapewnić dobrą współpracę (przyczepność) betonu i  stali w konstrukcji. Należy więc usunąć z powierzchni prętów zanieczyszczenia smarami,  farbą olejną itp., a także łuszczącą się rdzą (lekki nalot rdzy nie łuszczącej się nie jest  szkodliwy). W celu usunięcia farb olejnych bądź zatłuszczenia stosuje się opalanie lampami  benzynowymi (po wypaleniu się zanieczyszczeń pręty wyciera się; jeśli jest to niezbędne -  również papierem ściernym). Nalot rdzy łuszczącej się można usunąć za pomocą szczotek  drucianych. W razie potrzeby należy zastosować piaskowanie. Pręty, przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody, należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą, oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inżyniera projektu.

Prostowanie prętów

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Pręty używane do przygotowania zbrojenia muszą być proste. Dlatego - w przypadku występowania miejscowych zakrzywień - należy te pręty wyprostować przed przystąpieniem do dalszej obróbki (cięcia itd.). Pręty zbrojeniowe w kręgach można prostować przez wyciąganie za pomocą np. wciągarki. lub mechaniczne prostowanie prętów przy użyciu prostowarek mechanicznych . Niekiedy dopuszcza się. zwłaszcza pręty większych średnic, prostuje się ręcznie za pomocą klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami.

Cięcie prętów zbrojeniowych

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Oczyszczone i wyprostowane pręty tnie się na odcinki długości wynikającej z projektu. Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Stosuje się do tego celu nożyce ręczne, a także (zwłaszcza w przypadku prętów większych średnic) nożyce mechaniczne o napędzie elektrycznym. Nożycami mechanicznymi można przecinać jednocześnie więcej niż jeden pręt. Do cięcia siatek zbrojeniowych stosuje się nożyce hydrauliczne przewoźne. Cięcia można również przeprowadzać przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.

Odgięcia prętów, haki

Na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm.

Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego. należy stosować średnicę zagięcia

równą co najmniej 20d.

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Należy zwrócić szczególną uwagę, przy odbiorze haków i odgięć prętów, na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. Pocięte pręty są następnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie.

Pręty można wyginać ręcznie kluczem zbrojarskim, wykorzystując trzpienie zamocowane w blacie stołu zbrojarskiego lub za pomocą giętarek ręcznych lub za pomocą giętarek mechanicznych . Można przy tym jednocześnie wyginać więcej niż jeden pręt. Wygięte pręty

zbrojeniowe i strzemiona montuje się bezpośrednio w deskowaniu lub przygotowuje w

postaci szkieletów zbrojeniowych.

Wymagania ogólne

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej:

- 0,07m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych

- 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych

- 0,03 m – dla zbrojenia głównego

- 0,025m - dla strzemion ram , belek, podciągów i gzymsów,

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Ustawianie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przygotowanych schematów zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone elementy będą umożliwiały dalszy montaż zbrojenia. Zbrojenie należy układać po odbiorze deskowań. Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i przemieszczeń podczas betonowania i zagęszczania mieszanki betonowej. Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny odpowiadała wartościom podanym w projekcie. Szkielety krótkich belek i słupów można montować na dwóch lub trzech kozłach. Na tych kozłach układa się pręty dolne zbrojenia belki lub zbrojenia stosowanego przy jednym boku słupa, a następnie nakłada się strzemiona i rozsuwa je zgodnie z rozstawem określonym w projekcie. Po połączeniu strzemion z prętami szkielet odwraca się i wsuwa w strzemiona

pozostałe pręty, łącząc je (np. drutem wiązałkowym) ze strzemionami. Gotowy szkielet

wstawia się w deskowanie. Zbrojenie płyt układać od razu w deskowaniu. Najpierw na deskowaniu oznacza się kredą lub ołówkiem ciesielskim rozstaw prętów nośnych (głównych) i rozdzielczych. Następnie rozkłada się pręty nośne i na nich układa się i od razu łączy pręty rozdzielcze usytuowane u dołu płyty. Później montuje się pręty rozdzielcze w zagięciach prętów nośnych, a na końcu pręty u góry płyty. Podobnie montuje się szkielety zbrojeniowe ścian. Na ustawionej jednej stronie deskowania wyznacza się rozstaw prętów. Ustawia się pręty pionowe, a następnie, poczynając od spodu, łączy z nimi pręty poziome. Pionowe pręty ścian i słupów przywiązuje się do prętów wystających z fundamentu lub poprzedniej kondygnacji. Długość zakładu powinna być zgodna z projektem. W celu zapewnienia wymaganej grubości otuliny betonowej zaleca się założyć na pręty specjalne krążki z tworzywa sztucznego. Pręty łączy się w szkielety, stosując zgrzewanie, spawanie lub wiązanie drutem. Połączenia zgrzewane i spawane są sztywne. W deskowaniu można pręty zgrzewać za pomocą przewoźnych zgrzewarek. W zbrojarniach są instalowane zgrzewarki stale. Do wykonywania siatek zbrojeniowych używa się zgrzewarek wielopunktowych. Pręty ze stali spawalnej można łączyć za pomocą spawania. Wykorzystuje się do tego celu różnego rodzaju spawarki. Pręty należy wiązać wyżarzonym drutem o średnicy 1 mm, stosując np. węzeł prosty pojedynczy lub podwójny bądź węzły krzyżowe albo martwe .

Zbrojenie elementów :żelbetowych powinno składać się, jeśli to możliwe z prętów nieprzerwanych na długości jednego przęsła lub jednego elementu konstrukcyjnego. Jeżeli ten warunek nie może być spełniony, to odcinki prętów trzeba w zasadzie łączyć za pomocą spawania lub zacisków mechanicznych. Dopuszcza się też łączenie prętów na zakład. Zaleca się, aby połączenia prętów znajdowały się w przekrojach, których nośność prętów nie jest całkowicie wykorzystana. Rodzaje połączeń spajanych i sposoby ich wykonania są podane w PN-B-03264:2002.

Montaż zbrojenia.

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w Dokumentacji Projektowej. Zbrojenie konstrukcji żelbetowych można ogólnie podzielić na nośne (nazywane też głównym) i uzupełniające, gdzie zbrojenie nośne określone jest na podstawie obliczeń konstrukcyjnych, natomiast zbrojenie uzupełniające stosowane jest jako technologiczne. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony, o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm. Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami.

Zasady BHP

Stoły warsztatowe ustawiać w pomieszczeniach zamkniętych lub pod wiatami z umocowanymi od strony nawietrznej osłonami. Stanowiska po obu stronach stołu należy oddzielić siatką o wysokości 1m, o oczkach max 20mm. Podczas cięcia pręta nożycami należy pręt oprzeć obustronnie na kozłach lub stole zbrojarskim. Cięcie nożycami prętów o średnicy większej niż 20 mm jest zabronione. Przy mechanicznym cięciu prętów nie wolno chwytać ręką prętów w odległości mniejszej niż 50cm od nożyc tnących. Pręty o średnicy większej, niż 20mm mogą być gięte tylko mechanicznie. Zakładanie prętów na mechanicznej giętarce dopuszczane jest tylko przy unieruchomionej tarczy giętarki Zabronione jest przebywanie pracowników na terenie ogrodzonym wzdłuż wyciąganego pręta w czasie prostowania zbrojenia Składowanie zbrojenia na pomostach przeznaczonych wyłącznie do pracy zbrojarzy

Kontrola zbrojenia

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania:

- Sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem

- Sprawdzenie stanu powierzchni, wymiarów, masy wg normy PN-82/H-93215

- Próbę rozciągania wg normy PN-EN 10002-1:2004

- Próbę zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2002

Kontrola jakości robót zbrojarskich

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Powinno być ono tak

usytuowane, aby nie uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i

zagęszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu

zapewnienia wymaganego otulenia prętów betonem. stosować należy różnego rodzaju

wkładki i podkładki dystansowe (z zaprawy, stali. tworzyw sztucznych).

Zbrojenie powinno być połączone drutem wiązałkowym w sztywny szkielet. Obecnie

szkielety zbrojeniowe przygotowuje się najczęściej poza placem budowy i gotowe umieszcza się w deskowaniu.

Zbrojenie przed betonowaniem powinno być skontrolowane. Kontrola ta polega na

sprawdzeniu zgodności ułożonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza się wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubość otuliny), rozstaw strzemion, położenie złączy, długość zakotwienia itp. Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu podano w tablicy poniżej. Odbiór zbrojenia i zezwolenie na betonowanie należy odnotować w Dzienniku budowy

### Izolacje

Zakres prac

W ramach kontraktu należy wykonać izolacje fundamentów zgodnie z rysunkami zawartymi w Dokumentacji projektowej.

Przygotowanie podłoża

Wykonanie izolacji należy rozpocząć od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy,nadlewki betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki. Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić. Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia powinien wynosić maksymalnie 2 cm. Wyoblenia można wykonać z zaprawy cementowej lub zastosować prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do podłoża.

Izolacje z emulsji i mas bitumicznych

Roztwór do gruntowania może  być stosowany na podłożu suchym i wilgotnym. Nanoszenie roztworu wykonuje się za pomocą pędzla malarskiego, a w przypadku większych powierzchni za pomocą szczotki lub miotły dekarskiej, . Należy tak dobrać czas nakładania roztworu, aby zdążył wyschnąć przed opadem deszczu.

Nanoszenie lepiku asfaltowego na zimno  może nastąpić dopiero po wyschnięciu powłoki gruntującej.

Lepik nakład się za pomocą szczotki dekarskiej.

Izolacje papowe

Gruntowanie podłoża wykonać zgodnie z powyższym opisem. Materiał gruntujący należy stosować zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.

Przed przystąpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej należy zapoznać się ze stanem podłoża, dokonać pomiarów powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzić poziomy osadzenia wpustów, przepustów, wielkość spadków izolowanych powierzchni oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów. Sprawdzić czy wstęga papy jest bez dziur, załamań, naderwań, ma proste krawędzie i równomiernie rozłożoną masę asfaltową.  Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone bezpośrednio przed zgrzaniem. Nie należy prowadzić prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Pasy papy należy układać równolegle do dłuższej krawędzi izolowanej powierzchni, z zachowaniem zakładów zgodnych z kierunkiem spadków. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy należ łączyć ze sobą na zakłady:

• podłużny 8 cm,

• poprzeczny 12-15 cm.

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością . Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. W poszczególnych warstwach izolacji (podkładowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°.

### Roboty kamieniarskie

O ramach niniejszego zakresu prac związanego z wykonaniem elementów małej architektury należy wykonać następujące roboty kamieniarskie:

- Okładziny ścian kolumbarium

- Okładzina dachu kolumbarium

- Podstawa i płyta punktów poboru wody

- Schody w miejscu ceremonii

- Walec w centralnym miejscu ceremonii

- Ławki kamienne

- Słupki kamienne

Okładziny z kamienia naturalnego należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5ºC.

Bezpośrednio przed przystąpieniem do układania okładzin kamiennych powierzchnię podłoża należy starannie oczyścić z resztek zaprawy, tłustych plam, kurzu i błota, a następnie starannie zmyć czystą wodą.

Wykonywanie okładziny pionowej

1. Wykonywanie okładziny pionowej powinno być rozpoczynane od dołu, od ustawienia rzędu najniżej położonych elementów n

2. Elementy okładziny pionowej powinny być ustawione pod naciągnięty, wypoziomowany sznur (drut), który wyznacza położenie górnych krawędzi tych elementów. Osadzanie należy rozpoczynać od narożników, otworów, pilastrów itp. Jeśli to jest przewidziane projektem, należy w pionowych stykach elementów kamiennych osadzić trzpienie lub inne elementy kotwiące.

3. Po sprawdzeniu prawidłowości ustawienia, należy elementy okładziny pionowej bez zmiany ich położenia przytwierdzić montażowo do podłoża za pomocą systemowych elementów mocujących. oraz klinów wspornych.

4. Przy osadzaniu na pełną zalewkę należy, po unieruchomieniu elementów kamiennych (konieczne jest osadzenie kotew w pionach), przestrzeń między podłożem a tylną powierzchnią okładziny wypełniać stopniowo zaprawą, warstwami o wysokości nie większej niż 25 cm. Po wypełnieniu szczeliny do ¼ lub 1/3 wysokości danego rzędu elementów należy wykonanie zalewki przerwać, a po stężeniu zaprawy usunąć tymczasowe zamocowanie (w zależności od wymagań projektu zamocować odpowiednie stałe elementy kotwiące w poziomach). Następnie należy dopełnić zaprawą wypełnienie szczeliny do wysokości nie większej niż 6 – 8 cm poniżej górnej krawędzi licowej elementów kamiennych, a po sprawdzeniu spoinowania tej krawędzi i usunięciu ewentualnych nierówności przez ścięcie ich dłutem i przeszlifowanie szlifierką lub ręcznie, można przystąpić do wykonania wstępnego rzędu okładziny, powtarzając kolejno wszystkie czynności. W celu zabezpieczenia licowych krawędzi elementów należy przy ustawieniu kolejnego rzędu okładziny podkładać cienkie kliny drewniane.

5. Grubsze płyty okładzinowe  muszą być ze sobą łączone w narożnikach klamrami, wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w płytach.

6. W przypadku, przewidzianego projektem, spoinowania okładziny należy przed wykonywaniem kolejnego rzędu ułożyć, na wyrównanej górnej powierzchni stykowej elementów, wąski pasek sklejki lub twardej płyty pilśniowej, który bezpośrednio przed spoinowaniem powinien być usunięty. Ponadto odpowiednimi wkładkami dystansowymi należy zapewnić utrzymanie jednakowej grubości spoin pionowych.

7. Przy wykonywaniu zalewki należy unikać zabrudzenia elementów zaprawą. Ewentualne zaciski należy niezwłocznie usunąć, zmywając powierzchnię okładziny wodą z mydłem za pomocą szczotek.

8. Przy osadzaniu płyt na słupach zaleca się stosować zamocowanie montażowe w postaci drewnianych jarzm opasujących słup na wysokości ustawionych płyt.

9. Osadzanie na sucho powinno być wykonywane na podstawie projektu określającego kształt i wymiary specjalnych elementów kotwiących, ich liczbę oraz sposób zamocowania, dostosowany do rodzaju okładziny i podłoża (np. za pomocą różnego rodzaju kotew w różny sposób osadzanych – przy osadzaniu bezpośrednim, albo śrub przytwierdzających elementy okładziny do szkieletu nośnego – przy osadzaniu pośrednim).

Określenie liczby, kształtu i wymiarów elementów kotwiących powinno nastąpić na podstawie szczegółowych obliczeń statycznych, uwzględniających działanie sił zewnętrznych i wewnętrznych na konstrukcję nośną ściany.

Przy układaniu okładzin należy starannie unikać zabrudzenia płyt zaprawą. Ewentualne

zacieki należy szybko usunąć i zmyć powierzchnię płyt wodą z mydłem przy użyciu szczotek. Montaż okładzin wykonać za pomocą jednego z uznanych systemów mocowań elewacji np. Halfen – Deha.

Montaż elementów poziomych

1. Przygotowanie elementów i podłoża. Przed przystąpieniem do osadzania elementów, gniazda oraz powierzchnie boczne i tylne płyt okładzinowych powinny być oczyszczone i zwilżone wodą. Bezpośrednio przed przystąpieniem do licowania powierzchni podłoże powinno być starannie oczyszczone z resztek zaprawy, z tłustych plam, kurzu, błota, a następnie dokładnie zmyte czysta wodą. Jakość elementów kamiennych dostarczonych na stanowisko robocze powinna być sprawdzona przed ich montażem. Ponadto elementy okładziny powinny być dobrane pod względem barwy, odcieni i naturalnych rysunków (użylenia) kamienia oraz dopasowane w trakcie próbnego ułożenia na sucho. Elementy osadzane na sucho powinny mieć uprzednio wywiercone otwory na kotwy i panewki. Podłoże powinno być starannie wyrównane, a w zależności od potrzeb izolowane

2. Okładziny stopni schodowych zawierają zarówno elementy pionowe (podstopnie), jak i poziome (stopnice). Jedne i drugie powinny być osadzone na zaprawie . Grubość warstwy zaprawy między podłożem i podstopnicą powinna wynosić 10 – 20 mm, a między podłożem i stopnicą nie powinna być mniejsza niż 20 mm. W styku między stopnicą powinny być osadzone trzpienie o średnicy 6 – 8 mm. Stopnie zewnętrzne powinny mieć spadek 1% w kierunku poprzedniej krawędzi stopnicy, dla stopni zaś wewnętrznych spadek ten powinien mieścić się w granicach 2 – 5%.

Do odbioru całości zakończonych robót okładzinowych wykonawca obowiązany jest przedstawić dokumentację powykonawczą

- stwierdzenie prawidłowego wykonania robót międzyoperacyjnych (protokoły z odbiorów międzyoperacyjnych),

- - protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia stwierdzające jakość użytych materiałów ( atesty ).

- Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od dokumentacji technicznej, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, albo innym równorzędnym dowodem.

2. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanej okładziny kamiennej z projektem technicznym i opisem oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru.

3. Sprawdzenie podłoży powinno być przeprowadzone na podstawie protokołu badania międzyoperacyjnego, zawierającego stwierdzenie właściwej jakości i prawidłowego ukształtowania podłoża zgodnie z wymaganiami.

4. Sprawdzenie materiałów należy w czasie odbioru okładziny przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy oraz przedłożonych przez dostawcę zaświadczeń (atestów) z kontroli jakości materiałów stwierdzających zgodność użytych elementów kamiennych i innych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z właściwymi normami przedmiotowymi, a w przypadku materiałów nienormalizowanych - z wymaganiami ustalonymi świadectwem dopuszczenia do stosowania, wydanym w trybie obowiązujących przepisów. Materiały nie mające dokumentów potwierdzających ich jakość powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom przez upoważnione laboratoria.

5. Ocena jakości. Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. pt. „Tolerancje wymiarowe elementów okładzinowych kamiennych” normy PN-72/B-06190) dadzą wynik dodatni, wykonaną okładzinę należy uznać za zgodną z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dało wynik ujemny, należy albo całość odbieranych robót okładzinowych, albo tylko ich niewłaściwie wykonaną część, uznać za niezgodną z wymaganiami normy i niniejszych warunków technicznych. W razie uznania całości robót za niezgodne z wymaganiami normy, należy ustalić, czy trzeba całkowicie lub częściowo odrzucić roboty, czy też po dokonaniu poprawek możliwe jest doprowadzenie ich do zgodności z wymaganiami normy, a następnie przedstawienie do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny. Ochrona kamienia przed korozją

6. Do montażu elementów kamiennych za wyjątkiem elementów o małych rozmiarach należy stosować żuraw samojezdny o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów. Należy zastosować systemowe zawiesia.

### Roboty murowe

W ramach wykonywania kolumbarium należy wykonać murowana ściankę grubości ½ cegły pomiędzy komorami kolumbarium oraz murowane zwieńczenia konstrukcji kolumbarium  o grubości 25cm. W kolumbarium wykonać układ wentylacji z blachy nierdzewnej zgodnie z Dokumentacja projektową.

Wymagania ogólne:

- Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania                      i grubości spoin do pionu, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów,

- w pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne,

- ścianki działowe grubości poniżej l cegły należy murować nie wcześniej                       niż po zakończeniu ścian głównych,

- mury należy wznosić możliwie równolegle na całej ich długości.,

- w miejscu połączenia murów wykonanych nie jednorodnie należy stosować strzępia zazębione końcowe,

- cegły układane na zaprawie winny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie,

- mury o grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C,

- przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchniej warstwy cegieł i uszkodzonej zaprawy.

Przy odbiorze cegieł należy przeprowadzić na budowie:

- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem                     i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie,

- wymiarów i kształtu cegły,

- liczby szczerb i pęknięć,

- odporności na uderzenia,

- przełomu, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody                       oraz kruszywa określone w pkt 2 niniejszej specyfikacji.

częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe".

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy                i akceptowane przez Inspektora nadzoru

Badania murów powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

- prawidłowości wykonania murów; zachowania dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.

### Wykonanie ogrodzenia

Elementy gabionowe wykonane z podwojonych słupków ażurowych oraz paneli z podwójnie zgrzewanych ze sobą drutów w układzie 7/5/7. Słupek ażurowy wykonany jest w całości ze specjalnie zgrzewanych i spawanych drutów o średnicy 8mm. Oczko w panelu to  50/200mm, krańcowe pręty pionowe paneli są grubości 8mm. Kraty montowane są na słupku na tzw. "zakładkę" zwiększając tym samym trwałość połączenia i wytrzymałość całego ogrodzenia. Mocowanie paneli ze słupkiem odbywa się poprzez zastosowanie śruby "U" z podwójnym gwintem oraz nakrętkami samozrywalnymi. W konstrukcji słupka nie występują ostrze zakończenia prętów ani nawet pojedynczo zakończone pręty które mogłyby stanowić zagrożenie skaleczeniem itp. Od góry ogrodzenie gabionowe zabezpieczone kratą przykrywającą przestrzeń pomiędzy kratami uniemożliwiającą wydobycie materiału wsadowego gabionu (kamienia). Pomiędzy ścianami pionowymi gabionowego ogrodzenia zastosować "stężenia" uniemożliwiające deformację płaszczyzny gabionu wynikającą z obciążenia ścian  bocznych materiałem wsadowym (kamieniem). Ilość stężeń według wytycznych producenta

Miedzy gabionami należy zamontować ogrodzenie analogiczne do systemu ściany gabionowej, ogrodzenie licowane z zewnętrznym panelem gabionów.

Pod słupkami wykonać należy fundamenty betonowe 40x40 o wysokości dla gruntu rodzimego 100cm a dla gruntu nasypowego 150cm. Pomiędzy fundamentami ułożyć ławy z tłucznia.

Kolorystyka:

Kolor siatek ogrodzeniowych i słupów ażurowych – ocynk naturalny.

Kolor bram, furtek i słupów stalowych do mocowania zawiasów- grafitowy

Kamień wypełnienia – łamany granit karkonoski

Jeżeli choć jedna z kontrolowanych cech nie spełnia stawianego wymagania, odbieranych prac budowlanych nie można uznać za wykonane prawidłowo.

# Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” oraz w opisach poszczególnych rodzajów robót.

## Kontrola jakości materiałów

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom  Specyfikacji technicznej oraz muszą posiadać wymagane przepisami dopuszczenia do obrotu oraz uzyskać akceptację Zamawiającego.

## Kontrola jakości wykonania robót

Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności ich wykonania z Dokumentacja Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami upoważnionego Przedstawiciela Zamawiającego. W szczególności kontroli podlegać będą roboty zanikowe.  Każdy następny etap prac należy zgłaszać inspektorowi nadzoru poprzez wpis do Dziennika Budowy. Zastosowane materiały po wbudowaniu powinny uzyskać parametry wytrzymałościowe określone w dokumentacji projektowej a tam gdzie nie określono takich parametrów parametry określone w karcie technicznej materiału, wszelkie odstępstwa wymagają akceptacji Zamawiającego.

# Obmiar robót

Zasady obmiaru podano w Wymaganiach ogólnych. Jednostki obmiaru zgodnie z przedmiarem prac będącym załącznikiem do niniejszej Specyfikacji.

# Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w części Wymagania Ogólne.

# Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w tomie „Wymagania Ogólne”.

# Przepisy i dokumenty związane

Zamawiający dokona przed rozpoczęciem prac zgłoszenia wykonania robót budowlanych w trybie przewidzianym w art.30 Ustawy Prawo Budowlane. Następujące dokumenty i przepisy należy uznać za związane z niniejszym kontraktem:

- PN-ISO 6935-1:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.PN-ISO 6935-1/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. – Dodatkowewymagania stosowane w kraju.

- PN-ISO 6935-2:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.

- PN-ISO 6935-2/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane – Dodatkowewymagania stosowane w kraju.

- PN-82/H-93215. Walcówka pręty stalowe do zbrojenia betonu

- PN-89/H-84023.06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.Gatunki.

- PN-EN ISO 7438:2002. Metale. Próba zginania.

- PN-EN 10002-1:2004 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.Projektowanie.

- PN-91/H-93010Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco zestali węglowych zwykłej jakości i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania.

- PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunków stali

- PN-EN-206-1 Beton, właściwości, produkcja, układanie i kryteria zgodności

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku.

- PN-B-19701:1997/Az1:2001 Cement - Cement powszechnego użytku - Skład,

- wymagania i ocena zgodności (Zmiana 1)

- PN-EN 196-1:1996, Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymałości.

- PN-EN 196-3:1996, Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości

- PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania

- PN-EN 934-2:2002/A1:2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie

- PN-76/B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne

- PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości

- zanieczyszczeń obcych

- PN-78/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych

- PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (poprawka AC)

- PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów

- produkcji betonu

- PN-EN 12350-2; Badania mieszanki betonowej - Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka

- PN-EN 12350-3 Badania mieszanki betonowej - Część 3: Badanie konsystencji metodą Vebe

- PN-EN 12350-5 Badania mieszanki betonowej - Część 5: Badanie konsystencji metodą stolika rozpływowego

- PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowej - Część 7: Badanie zawartości powietrza - Metody ciśnieniowe

- PN-EN 12390-3:2002 Badania betonu - Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania

- PN-N-02211:2000 Geodezja - Geodezyjne wyznaczanie przemieszczeń - Terminologia podstawowa

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i projektowanie

- 1. Instrukcja ITB nr 356/98. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1998.

- 2. Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych

- temperatur. Instrukcja ITB nr 282/88. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1988

- PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.

- PN-93/B-02862 Odporność ogniowa

- PN-B-32250 Woda do celów budowlanych.

- PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN 998-2:2004 „Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Cz. 2 Zaprawa

- murarska”.

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

- PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.

- PN-72/B-06190. Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna

Sporządził: