INWESTOR: 	Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra,

ST-07

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Rowy odwadniające

Rozbudowa cmentarza komunalnego  przy ul. Sudeckiej 68 w Jeleniej Górze – Etap II

CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu i roboty ziemne,

CPV 45231300-8 Roboty montażowe sieci wodociągowych z tworzyw sztucznych

Sporządził :		Andrzej Zawadka

- Maj 2013

- 1. WSTĘP

- 1.1. Przedmiot ST

- Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z renowację rowów odwadniających w ramach zadania „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Sudeckiej 68 w Jeleniej Górze- II Etap

- 1.2. Zakres stosowania ST

- Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

- 1.3. Zakres robót objętych ST

- Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową , oczyszczaniem, pogłębianiem oraz profilowaniem dna i skarp

- rowu.

- 1.4. Określenia podstawowe

- Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 0 „Wymagania ogólne

- 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

- Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne”

- pkt 1.5.

- 2. MATERIAŁY

- 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

- Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 0 „Wymagania ogólne” pkt 2.

- 2.2. Podstawowe Materiały

- Rury betonowe – do wykonania odcinków rowy zostaną zastosowane rury betonowe klasy obciążenia C produkowane według normy PN-EN 1916:2005 - beton C45/55,   z zastosowaniem betonu polimerowo- cementowego  średnicy:

- 600 mm grub. ścianki min 11cm

- 800 mm grub. ścianki min 12cm

- 1000mm grub. ścianki min 13cm

- Studnie kontrolne

- studzienki kontrolne f2000 mm z typowych elementów prefabrykowanych łączonych na uszczelki gumowe. Elementy studzienek powinny być wykonane z betonu B-45 wodoszczelnego W8 i nasiąkliwości poniżej 4%.

- Właz  kl. D-250 zgodnie z norma PN-EN 124200 z wypełnieniem betonowym z uszczelką montowaną fabrycznie.

Wloty,  wyloty i  kaskady,

- Beton C25/30, W6 F100

- Stal zbrojeniowa A IIIN oraz AI

- Stal profilowa S235 JR

- 3. SPRZĘT

- 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0 „Wymagania ogólne” pkt 3.

- 3.2 Zastosowany sprzęt

- Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się

- możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- - koparek podsiębiernych,

- - spycharek lemieszowych,

- - równiarek samojezdnych lub przyczepnych,

- - urządzeń kontrolno-pomiarowych,

- - zagęszczarek płytowych wibracyjnych.

- 4. TRANSPORT

- 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

- Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

- 4.2. Transport materiałów

- Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej ST, można korzystać z dowolnych środków transportowych.

- 5. WYKONANIE ROBÓT

- 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

- Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne” pkt 5.

- 5.2. Oczyszczanie rowu

- Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę, ścięciu trawy i krzaków w obrębie rowu. Materiał z czyszczenia należy usunąć poza teren cmentarza w miejsce wg wyboru Wykonawcy.

- 5.3. Budowa i wyprofilowanie dna i skarp rowu

- W wyniku prac ziemnych należy uzyskać podane poniżej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z PN-S-02204 oraz dokumentacją projektową.

- Do umocnienia skarp rowu do wys. ok 80cm należy zastosować płyty żelbetowe prefabrykowane ażurowe do umacniania skarp. . Powyżej skarpa ziemna. Dno umocnić dyblami połówkowymi DP-15. Prace prowadzić po uprzednim odwodnieniu odcinka rowu.

- 5.4 Zaruruowanie rowu

- Częsć rowu zgodnie z dokumentacją projektową zostanie zarurowana rurami betonowymi o średnicy 600, 8000 i 1000mm. Przebieg rurociągów powinien być wytyczony przez geodetę. Rury należy układać na  podłożu żwirowym, pospółce, lub kruszywie łamanym.

- Prace ziemne należy prowadzić w gruncie odwodnionym. Podłoże powinno być wykonane z dokładnym zagęszczeniem. Rury układać na podłożu wzmocnionym wykonanym z 20cm warstwy żwiru. Podłoże powinno być tak wyprofilowane tak aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. Po próbie szczelności należy wykonać zasypkę przewodu. Przed rozpoczęciem zasypki należy zabezpieczyć rurę przed wypieraniem i przemieszczaniem gruntu przy zagęszczaniu. Ze względu na płytkie położenie układanych kanałów pod powierzchnią terenu zasypka powinna być wykonana z gruntów dowiezionych (piasek, żwir pospółka). Podstawowa warstwa zasypowa do wysokości 50cm ponad sklepienie górne rury powinna być zagęszczona w 15 ¸ 20cm warstwach do uzyskania właściwego stopnia zagęszczenia. Zasypka powinna być zagęszczona do wielkości 95% zmodyfikowanej wielkości Proctora.

- 5.5 Roboty zbrojarskie

- Przygotowanie zbrojenia

- W ramach prac należy wykonać zbrojenie wylotu, wlotów, i kaskad  zgodnie z Dokumentacją Projektową. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/S-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. Pręty zbrojeniowe należy segregować według klas i gatunków, średnicy i długości. Stal w kręgach układa się na placu magazynowym na płask (do ośmiu warstw) lub opierając jeden krąg o drugi. Przygotowanie i obróbka zbrojenia obejmują takie czynności jak:

- czyszczenie,

- prostowanie,

- cięcie,

- gięcie i montaż

- Czyszczenie prętów

- Zbrojenie powinno być oczyszczone, aby zapewnić dobrą współpracę (przyczepność) betonu i  stali w konstrukcji. Należy więc usunąć z powierzchni prętów zanieczyszczenia smarami,  farbą olejną itp., a także łuszczącą się rdzą (lekki nalot rdzy nie łuszczącej się nie jest  szkodliwy). W celu usunięcia farb olejnych bądź zatłuszczenia stosuje się opalanie lampami  benzynowymi (po wypaleniu się zanieczyszczeń pręty wyciera się; jeśli jest to niezbędne -  również papierem ściernym). Nalot rdzy łuszczącej się można usunąć za pomocą szczotek  drucianych. W razie potrzeby należy zastosować piaskowanie. Pręty, przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody, należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą, oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inżyniera projektu.

- Prostowanie prętów

- Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Pręty używane do przygotowania zbrojenia muszą być proste. Dlatego - w przypadku występowania miejscowych zakrzywień - należy te pręty wyprostować przed przystąpieniem do dalszej obróbki (cięcia itd.). Pręty zbrojeniowe w kręgach można prostować przez wyciąganie za pomocą np. wciągarki. lub mechaniczne prostowanie prętów przy użyciu prostowarek mechanicznych . Niekiedy dopuszcza się. zwłaszcza pręty większych średnic, prostuje się ręcznie za pomocą klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami.

- Cięcie prętów zbrojeniowych

- Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Oczyszczone i wyprostowane pręty tnie się na odcinki długości wynikającej z projektu. Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Stosuje się do tego celu nożyce ręczne, a także (zwłaszcza w przypadku prętów większych średnic) nożyce mechaniczne o napędzie elektrycznym. Nożycami mechanicznymi można przecinać jednocześnie więcej niż jeden pręt. Do cięcia siatek zbrojeniowych stosuje się nożyce hydrauliczne przewoźne. Cięcia można również przeprowadzać przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.

- Odgięcia prętów, haki

- Na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm.

- Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

- W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego. należy stosować średnicę zagięcia

- równą co najmniej 20d.

- Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Należy zwrócić szczególną uwagę, przy odbiorze haków i odgięć prętów, na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. Pocięte pręty są następnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie.

- Pręty można wyginać ręcznie kluczem zbrojarskim, wykorzystując trzpienie zamocowane w blacie stołu zbrojarskiego lub za pomocą giętarek ręcznych lub za pomocą giętarek mechanicznych . Można przy tym jednocześnie wyginać więcej niż jeden pręt. Wygięte pręty zbrojeniowe i strzemiona montuje się bezpośrednio w deskowaniu lub przygotowuje w postaci szkieletów zbrojeniowych.

- Wymagania ogólne

- Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej:

- 0,07m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych

- 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych

- 0,03 m – dla zbrojenia głównego

- 0,025m - dla strzemion ram , belek, podciągów i gzymsów,

- Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Ustawianie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przygotowanych schematów zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone elementy będą umożliwiały dalszy montaż zbrojenia. Zbrojenie należy układać po odbiorze deskowań. Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i przemieszczeń podczas betonowania i zagęszczania mieszanki betonowej. Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny odpowiadała wartościom podanym w projekcie. Szkielety krótkich belek i słupów można montować na dwóch lub trzech kozłach. Na tych kozłach układa się pręty dolne zbrojenia belki lub zbrojenia stosowanego przy jednym boku słupa, a następnie nakłada się strzemiona i rozsuwa je zgodnie z rozstawem określonym w projekcie. Po połączeniu strzemion z prętami szkielet odwraca się i wsuwa w strzemiona pozostałe pręty, łącząc je (np. drutem wiązałkowym) ze strzemionami. Gotowy szkielet wstawia się w deskowanie. Zbrojenie płyt układać od razu w deskowaniu. Najpierw na deskowaniu oznacza się kredą lub ołówkiem ciesielskim rozstaw prętów nośnych (głównych) i rozdzielczych. Następnie rozkłada się pręty nośne i na nich układa się i od razu łączy pręty rozdzielcze usytuowane u dołu płyty. Później montuje się pręty rozdzielcze w zagięciach prętów nośnych, a na końcu pręty u góry płyty. Podobnie montuje się szkielety zbrojeniowe ścian. Na ustawionej jednej stronie deskowania wyznacza się rozstaw prętów. Ustawia się pręty pionowe, a następnie, poczynając od spodu, łączy z nimi pręty poziome. Pionowe pręty ścian i słupów przywiązuje się do prętów wystających z fundamentu lub poprzedniej kondygnacji. Długość zakładu powinna być zgodna z projektem. W celu zapewnienia wymaganej grubości otuliny betonowej zaleca się założyć na pręty specjalne krążki z tworzywa sztucznego. Pręty łączy się w szkielety, stosując zgrzewanie, spawanie lub wiązanie drutem. Połączenia zgrzewane i spawane są sztywne. W deskowaniu można pręty zgrzewać za pomocą przewoźnych zgrzewarek. W zbrojarniach są instalowane zgrzewarki stale. Do wykonywania siatek zbrojeniowych używa się zgrzewarek wielopunktowych. Pręty ze stali spawalnej można łączyć za pomocą spawania. Wykorzystuje się do tego celu różnego rodzaju spawarki. Pręty należy wiązać wyżarzonym drutem o średnicy 1 mm, stosując np. węzeł prosty pojedynczy lub podwójny bądź węzły krzyżowe albo martwe .

- Zbrojenie elementów :żelbetowych powinno składać się, jeśli to możliwe z prętów nieprzerwanych na długości jednego przęsła lub jednego elementu konstrukcyjnego. Jeżeli ten warunek nie może być spełniony, to odcinki prętów trzeba w zasadzie łączyć za pomocą spawania lub zacisków mechanicznych. Dopuszcza się też łączenie prętów na zakład. Zaleca się, aby połączenia prętów znajdowały się w przekrojach, których nośność prętów nie jest całkowicie wykorzystana. Rodzaje połączeń spajanych i sposoby ich wykonania są podane w PN-B-03264:2002.

- Montaż zbrojenia.

- Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w Dokumentacji Projektowej. Zbrojenie konstrukcji żelbetowych można ogólnie podzielić na nośne (nazywane też głównym) i uzupełniające, gdzie zbrojenie nośne określone jest na podstawie obliczeń konstrukcyjnych, natomiast zbrojenie uzupełniające stosowane jest jako technologiczne. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony, o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm. Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami.

- Zasady BHP

- Stoły warsztatowe ustawiać w pomieszczeniach zamkniętych lub pod wiatami z umocowanymi od strony nawietrznej osłonami. Stanowiska po obu stronach stołu należy oddzielić siatką o wysokości 1m, o oczkach max 20mm. Podczas cięcia pręta nożycami należy pręt oprzeć obustronnie na kozłach lub stole zbrojarskim. Cięcie nożycami prętów o średnicy większej niż 20 mm jest zabronione. Przy mechanicznym cięciu prętów nie wolno chwytać ręką prętów w odległości mniejszej niż 50cm od nożyc tnących. Pręty o średnicy większej, niż 20mm mogą być gięte tylko mechanicznie. Zakładanie prętów na mechanicznej giętarce dopuszczane jest tylko przy unieruchomionej tarczy giętarki Zabronione jest przebywanie pracowników na terenie ogrodzonym wzdłuż wyciąganego pręta w czasie prostowania zbrojenia Składowanie zbrojenia na pomostach przeznaczonych wyłącznie do pracy zbrojarzy

- Kontrola zbrojenia

- Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania:

- Sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem

- Sprawdzenie stanu powierzchni, wymiarów, masy wg normy PN-82/H-93215

- Próbę rozciągania wg normy PN-EN 10002-1:2004

- Próbę zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2002

- Kontrola jakości robót zbrojarskich

- Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Powinno być ono tak usytuowane, aby nie uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania I zagęszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia prętów betonem. stosować należy różnego rodzaju wkładki i podkładki dystansowe (z zaprawy, stali. tworzyw sztucznych).

- Zbrojenie powinno być połączone drutem wiązałkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe przygotowuje się najczęściej poza placem budowy i gotowe umieszcza się w deskowaniu. Zbrojenie przed betonowaniem powinno być skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności ułożonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza się wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubość otuliny), rozstaw strzemion, położenie złączy, długość zakotwienia itp. Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu podano w tablicy poniżej. Odbiór zbrojenia i zezwolenie na betonowanie należy odnotować w Dzienniku budowy

- 5.6 Roboty betoniarskie

- Zakres prac

- W ramach kontraktu należy wykonać wykonać betonowanie wlotów, wylotów I kaskad .

- Roboty przygotowawcze

- Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez  Wykonawcę szczegółowego programu organizacji robót zaakceptowanego przez  Zamawiającego i uwzględniającego:

- - wskazanie wytwórni, z której dostarczona będzie mieszanka,

- - określenie rodzaju deskowań,

- - kolejność i sposób betonowania,

- - wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,

- - sposób pielęgnacji betonu,

- - warunki usunięcia deskowania,

- - zestawienie koniecznych badań.

- Prawidłowość wykonania następujących robót przygotowawczych poprzedzających betonowanie powinna być potwierdzona właściwymi wpisami do Dziennika budowy przez Przedstawiciela Zamawiającego:

- - ustawienie deskowania,

- - ułożenie zbrojenia, obecność wkładek dystansowych dla uzyskania właściwej otuliny

- prętów,

- - zgodność rzędnych z projektem,

- - przygotowanie podłoża ( zakres rozbiórek, oczyszczenie, zagruntowanie),

- - wykonanie dylatacji i innych robót zanikających,

- - wywiercenie otworów, usunięcie zwiercin i „wklejenie” prętów zbrojenia,

- Roboty można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru w Dzienniku budowy. Betonowanie zgodnie z wymogami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.

- Deskowanie.

- Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:

- - zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,-

- - zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,

- - zapewniać odpowiednią szczelność,

- - zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,

- - wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.

- Wszystkie powierzchnie deskowań wchodzące w kontakt z betonem przed przystąpieniem do robót zbrojarskich i betonowych należy gruntownie oczyścić z pozostałości wcześniejszego betonu, brudu, wszelkich złuszczeń stali i innych zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno używać powtórnie deskowań o uszkodzonej powierzchni. Przed zainstalowaniem płyty deskowań należy pokryć środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten nie może zmieniać barwy betonu i po 30 dniach nie powinien być toksyczny. Całkowite usunięcie deskowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie wytrzymałość wymaganą według projektu. Wytrzymałość tę należy sprawdzać na próbach przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcjach.

- Podawanie mieszanki betonowej.

- Mieszanki nie należy zrzucać z wysokości

- większej niż 0,75 m. Po ułożeniu mieszanki wibrować łatą wibracyjną nie dłużej jak 60 sek w jednym miejscu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być starannie przygotowana do następnego betonowania przez usunięcie luźnych okruchów i warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą.

- Układanie mieszanki.

- Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 0°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym

- zamarznięciem. Uzyskanie tej wytrzymałości powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w tych samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat i folii.

- Pielęgnacja betonu.

- Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5ºC należy nie później niż po 12 godz. Od zakończenie betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 14 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Beton dojrzewający należy pielęgnować. Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć po 24 h od jego ułożenia. Jeżeli temperatura wynosi +150C i więcej, należy w pierwszych trzech dniach beton polewać co 3 h w dzień i co najmniej raz w nocy, a w następnych dniach – co najmniej 3 razy na dobę. Jeżeli temperatura jest niższa niż +5ºC, betonu nie polewa się. Obciążenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt transportowy (ruch po torach z desek grubości 36 mm) i deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 5 MPa, pod warunkiem, że odkształcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzeń w niedojrzałym betonie.

- Wykończenie powierzchni betonu.

- Dla powierzchni betonów obowiązują następujące wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami, kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,

- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,

- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.

- Ostre krawędzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz.

- Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00.00 „Wymagania

- ogólne”.

- Kontrola jakości robót betoniarskich

- Kontrola jakości wykonanych robót betonowych obejmuje ocenę:

- Prawidłowości położenia obiektu budowlanego w planie

- Prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji i jej elementów np. szczelin dylatacyjnych

- Jakości betonu pod względem jednorodności struktury, widocznych wad i uszkodzeń

- Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu a konstrukcjach cienkościennych 1%

- Lokalne raki nie mogą obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu

- Zbrojenie główne nie może być odsłonięte

- Zakres badań prowadzonych podczas robót.

- Podczas robót betonowych należy prowadzić systematyczną kontrolę:

- o Deskowań,

- o jakości składników betonu oraz prawidłowość ich składowania,

- o dozowania składników mieszanki betonowej,

- o jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania,

- o cech wytrzymałościowych betonu,

- o prawidłowego przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz

- częściowego lub całkowitego obciążenia konstrukcji.

- Kontrola wytrzymałości betonu na ściskanie powinna być przeprowadzana na próbkach

- pobranych przy danym stanowisku betonowania.

- Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobrać próbki kontrolne. Częstotliwość pobierania próbek i oceny zgodności określa norma PN-EN 206-1 tab.13.

- Badanie betonu

- Badanie wytrzymałości betonu

- Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-EN 12390- 3:2002.

- Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w wieku wcześniejszym niż 28 dni. Kryteria zgodności dotyczące wytrzymałości betonu na ściskanie i na rozciąganie określa norma PN-EN 206-1 tab. 14; 15; 16.

- Kontrola zgodności pozostałych właściwości betonu

- Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszym ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. Zgodnie z normą PN-EN 206-1 badania powinny obejmować:

- o badanie składników betonu,

- o badanie mieszanki betonowej,

- o badanie betonu

- 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

- Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania

- ogólne” pkt 6.

- 6.2. Pomiary cech geometrycznych budowanego rowu

- Geometria rowu powinna być zgodna z projektem technicznym

- 6.3 Próba szczelności kanałów

Po  zmontowaniu  kanału i  pozostawieniu  odkrytych  złączy  należy  przeprowadzić próbę

szczelności.

Próbę szczelności kanalizacji należy przeprowadzić zgodnie z  normą PN-EN 1610:2002 oraz instrukcją producenta rur i studzienek rewizyjnych.

Przewody kanalizacyjne należy poddać badaniom w zakresie szczelności na:

- eksfiltrację – przenikanie wód lub ścieków do gruntu,

- infiltrację – przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Próba na eksfiltrację:

- próbę należy przeprowadzić na długości odcinków pomiędzy studzienkami,

- cały odcinek przewodu powinien być ustabilizowany poprzez wykonanie obsypek,

- wszystkie otwory badanego odcinka winny być zaślepione,

- poziom zwierciadła wody w studni położonej wyżej powinien mieć rzędną niższą o co najmniej 0,5m w stosunku do rzędnej terenu przy dolnej studzience,

- po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu zwierciadła na wysokości 0,5 m ponad górną krawędź otworu wylotowego, należy przerwać dopływ wody i tak napełniony odcinek należy pozostawić na czas 1 godziny, celem odpowietrzenia i ustabilizowania się poziomów wody w studniach,

- po tym czasie nie powinno być ubytku wody w studzience górnej.

Czas trwania próby wynosi:

- dla odcinków do 50 m - 30 minut

- dla odcinków powyżej 50 m - 60 minut.

Próba szczelności na infiltrację:

Pozytywny wynik próby na eksfiltrację pozwala na rezygnację z próby na infiltrację.

Ujawnione nieszczelności powinny być usunięte, a złącza ponownie przebadane. Próbę szczelności należy wykonywać na rurociągu ułożonym i przysypanym, za wyjątkiem miejsc złączy, zamknięć odcinków próbnych. Miejsca odsłonięte należy zabezpieczyć przed działaniem wpływów atmosferycznych. Rurociągi, na których jest prowadzona próba szczelności lub wytrzymałości powinny być oznakowane w terenie w wyraźny sposób za pomocą znaków i tablic ostrzegawczych, zabraniających zbliżaniu się do rurociągów osobom postronnym.

Zadaniem komisji jest nadzór nad przebiegiem prób i sporządzenie protokółu, zawierającego następujące sformułowania:

- datę sporządzenia protokółu,

- nazwę przedsiębiorstwa wykonawczego,

- nazwę instytucji przeprowadzającej próbę oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za przebieg próby,

- nazwę Inwestora rurociągu,

- nazwę eksploatatora,

- rodzaj czynnika próby,

- czas trwania próby,

- ujawnione uszkodzenia i nieszczelności oraz sposoby ich usunięcia,

- wynik próby oraz klauzulę dopuszczenia do odbioru końcowego.

- Komisja dopuszcza rurociąg do prób po otrzymaniu pisemnego oświadczenia przedsiębiorstwa montażowego i Inżyniera stwierdzającego zgodność wykonawstwa z dokumentacją projektową oraz przygotowanie rurociągu do prób zgodnie z normą.

- 7. OBMIAR ROBÓT

- 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

- Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne” pkt 7.

- 8. ODBIÓR ROBÓT

- Ogólne zasady odbioru podano w ST 0 pkt 8.

- 9. PODOSTAWA PŁATNOŚCI

- 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 0

- „Wymagania ogólne” pkt 9.

- 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- 10.1. Normy

- PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg

- PN-ISO 6935-1:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.PN-ISO 6935-1/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. – Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

- PN-ISO 6935-2:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.

- PN-ISO 6935-2/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane – Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

- PN-82/H-93215. Walcówka pręty stalowe do zbrojenia betonu

- PN-89/H-84023.06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.Projektowanie.

- PN-91/H-93010Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco zestali węglowych zwykłej jakości i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania.

- PN-EN-206-1 Beton, właściwości, produkcja, układanie i kryteria zgodności

- PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania

- PN-EN 934-2:2002/A1:2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie

- PN-76/B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne

- PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości

- zanieczyszczeń obcych

- PN-78/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych

- PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (poprawka AC)

- PN-EN 12350-2; Badania mieszanki betonowej - Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka

- PN-EN 12350-3 Badania mieszanki betonowej - Część 3: Badanie konsystencji metodą Vebe

- PN-EN 12350-5 Badania mieszanki betonowej - Część 5: Badanie konsystencji metodą stolika rozpływowego

- PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowej - Część 7: Badanie zawartości powietrza - Metody ciśnieniowe

- PN-EN 12390-3:2002 Badania betonu - Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania

- PN-N-02211:2000 Geodezja - Geodezyjne wyznaczanie przemieszczeń - Terminologia podstawowa

- 1. Instrukcja ITB nr 356/98. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1998.

- 2. Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. Instrukcja ITB nr 282/88. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1988

Sporządził